Newest  RP7071 快干防锈油（铸铁专用）

RP-7071高效快干防锈油具有超强防锈性、快干性,具有优异的抗紫外线、抗潮湿功能,并可长久保持外观颜色鲜亮美观。RP-7071高效快干防锈油性能优异,特别适用于盐雾环境下的海运防锈。工件防锈表面无油感、无颜色、形成一层薄的防锈膜,表面不沾手,不吸灰。同时具有一定的清洗功能、油品粘度低工件带走量极低，经济价值极高。

防锈性：

RP-7071高效快干防锈油渗透力强，能迅速封堵铸件毛细孔并牢固地吸附在金属表面形成保护膜,阻止空气及水份或其它腐蚀性介质对金属的侵蚀,为黑色金属表面提供全面的保护。广泛应用于铸铁铸造件、机加工产品。成功应用于铸铁类的离合器压盘、制动鼓、轮毂、缸体、缸盖、汽车水泵、排气管、涡轮增压器等铸铁毛坯及机加工产品长期防锈。因使用特殊添加剂，长期在高温高湿环境防护下的产品不会产生黄斑或黑斑腐蚀。

快干性：

RP-7071高效快干防锈油具有超强的快干性能,在二十分钟内便在工件表面形成一层透明的具有保护功能的干性防锈膜。根据客户需求可缩短快干时间,快干时间最短几秒钟。工件防锈表面无油感,不沾手,不吸灰。

脱水性及抗乳化性：

RP-7071高效快干防锈油具有一定的脱水性能和抗乳化性能,排除湿气。

◆ 物理性能

| 摘要 | 检测项目 | 检测标准/方法 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 液 | 油品外观 | 目测 | 透明淡黄色液体 |  |
|  | 气味 | 嗅觉 | 柔和 |  |
|  | 闪点 | 开口闪点仪测试 | 62（±0.3） |  |
|  | 低温附着性 | SH/T0211 | 合格 |  |
|  | 腐蚀试验 | SH/T0080 | A级 |  |
|  | 运动黏度 | SH/T265 | 1.78（±0.3） | （40℃）m㎡/s |
|  | 盐雾试验 | SH/T0081 | 45#钢片（≥24H) |  |

注意事项

1.为了能起到更好的防锈效果，上油前必须使制品表面保持干燥，在零部件防锈工序及包装操作过程中，尽量避免手指直接触摸金属表面；

2.本品应室内存放，避免明火；

3.使用现场应有良好的通风装置或保持良好通风，工作人员应配置好防护用品

◆ 实际暴露试验：使用RP-7071高效快干防锈油的防锈时间将依物件实际防护情况而定。

◆ 质保期：常温密封储存一年。

◆ 包装规格：20升和200升铁桶装              贮存：使用及贮存时远离明火,避免高温环境。

本产品资料仅供参考，骏珏公司对于任何指控产品的无效性或任何由于产品使用引起的直接或间接的伤害或损害不负任何责任，除非上述伤害或损害完全归咎于骏珏公司的过失。