NEWEST  RP7075快干防锈油（碳钢专用）

RP-7075高效防锈油具有超强防锈性,具有优异的抗紫外线、抗潮湿功能,并可长久保持外观颜色鲜亮美观。RP-7075高效防锈油性能优异,特别适用于潮湿环境下防锈。工件防锈表面油感轻、无颜色、形成一层薄的防锈膜。具有一定的清洗能力，油品粘度低工件带走量极低，经济价值极高。

防锈性：

RP-7075高效防锈油渗透力强，能迅速封堵钢件毛细孔并牢固地吸附在金属表面形成保护膜,阻止空气及水份或其它腐蚀性介质对金属的侵蚀,为金属表面提供全面的保护。广泛应用于碳钢机加工产品。因使用特殊添加剂，长期在高温高湿环境防护下的产品不会产生黄斑或黑斑腐蚀。

脱水性及抗乳化性：

RP-7075高效薄层防锈油具有一定的脱水性能和抗乳化性能,排除湿气。

防锈期：   长达1年。

◆ 物理性能

| 摘要 | 检测项目 | 检测标准/方法 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 液 | 油品外观 | 目测 | 透明淡黄色液体 |  |
|  | 气味 | 嗅觉 | 柔和 |  |
|  | 闪点 | 开口闪点仪测试 | 62（±0.3） |  |
|  | 低温附着性 | SH/T0211 | 合格 |  |
|  | 腐蚀试验 | SH/T0080 | A 级 |  |
|  | 运动黏度 | SH/T265 | 1.6（±0.3） |  |
|  | 盐雾试验 | SH/T0081 | 10#钢片（≥24H) |  |

◆ 实际暴露试验

·使用RP-7075高效防锈油的防锈时间将依物件实际防护情况而定。

·室内且完全覆盖者两年以上。

·一般性的暴露（无覆盖者）100天以上。

·过度暴露（在湿气和盐份较重的沿海地区）30天以上。

如需延长防护时间可于防护期满前再喷一次即可。

◆ 包装规格：20升和200升铁桶装              贮存：使用及贮存时远离明火,避免高温环境。

本产品资料仅供参考，骏珏公司对于任何指控产品的无效性或任何由于产品使用引起的直接或间接的伤害或损害不负任何责任，除非上述伤害或损害完全归咎于骏珏公司的过失。